宜兴市塑胶管材产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于宜兴市塑胶管材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

建筑用绝缘电工套管和建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：在同一批次产品抽取6根管材，每根截取2段，每段1m，其中1段作为检验样品，1段作为备用样品。

给水用聚乙烯(PE)管材和冷热水用聚丙烯（PP-R）管材：在同一批次产品抽取3根管材，每根截取2段，每段1m，其中1段作为检验样品，1段作为备用样品。

- 检验依据

表1 建筑用绝缘电工套管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JG/T 3050-1998 |
| 2 | 最小壁厚 | JG/T 3050-1998 |
| 3 | 最大外径 | JG/T 3050-1998 |
| 4 | 最小外径 | JG/T 3050-1998 |
| 5 | 最小内径 | JG/T 3050-1998 |
| 6 | 抗压性能 | JG/T 3050-1998 |
| 7 | 阻燃性能(氧指数法) | GB/T 2406.2-2009 |
| 8 | 跌落性能 | JG/T 3050-1998 |

表2 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 5836.1-2018 |
| 2 | 颜色 | GB/T 5836.1-2018 |
| 3 | 规格尺寸 （平均外径、壁厚） | GB/T8806-2008 |
| 4 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 5 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 6 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 7 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2-2003 |
| 8 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 |
| 9 | 落锤冲击试验TIR | GB/T 14152-2001 |

表3 给水用聚乙烯(PE)管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13663.2-2018 |
| 2 | 颜色 | GB/T 13663.2-2018 |
| 3 | 几何尺寸 （平均外径、壁厚公差） | GB/T 8806-2008 |
| 4 | 静液压强度 （20℃，100h） | GB/T 6111-2003 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 6 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 7 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008 |

表4 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 18742.2-2017 |
| 2 | 外观 | GB/T 18742.2-2017 |
| 3 | 规格尺寸 (平均外径、壁厚偏差) | GB/T 8806-2008 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008 |
| 6 | 熔融温度 | GB/T 19466.3-2004 |
| 7 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 8 | 静液压试验（20℃,1h） | GB/T 6111-2003 |

4.判定规则

4.1依据标准

JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》

GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》
GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》

GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。