2026年宜兴市建筑用砖产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的建筑用砖产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产企业的合格待销品中抽取，随机数一般可使用随机数表等方法产生。

2.1 建筑用砖标准

执行标准GB/T 26001-2010《烧结路面砖》，GB/T 5101-2017《烧结普通砖》，GB/T 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》，GB/T 4100-2015《陶瓷砖》，GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》，GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》。

2.2 生产领域抽样

抽样基数：烧结路面砖、烧结普通砖、烧结多孔砖、建筑用外墙砖（陶瓷砖）、混凝土实心砖产品每3.5-10万为一批，不足3.5万块按一批计，最低不小于5000块。

# 2.3 抽样数量

烧结路面砖、烧结普通砖、烧结多孔砖、建筑用外墙砖（陶瓷砖）、混凝土实心砖各抽取40块，其中20块为备用样品。

# 2.4 样品处置

a)抽样人员在抽样现场立即对抽取的检验样品和备用样品分别封样，样品应由抽样人员、受检单位代表在封样单上分别签字后共同加封。

b)封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性。

c)样品运送时应防止碰撞损坏。样品送达承检单位后，样品接收人应对样品进行检查，记录签字是否真实、封样单是否完整以及样品的外观状态，确认样品与抽样单中的记录是否相符。

d)备用样品封存于企业。企业应妥善保管。

3.检验依据

表1建筑用砖检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸(允许)偏差 | GB/T 26001-2010 GB/T 5101-2017 GB/T 4100-2015 GB/T 13544-2011 | GB/T 26001-2010 GB/T 2542-2012 GB/T 3810.2-2016 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 26001-2010 GB/T 5101-2017 GB/T 13544-2011 GB/T 21144-2023 | GB/T 2542-2012 GB/T 4111-2013 |
| 3 | 破坏强度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4-2016 |
| 4 | 断裂模数 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4-2016 |
| 5 | 泛霜 | GB/T 26001-2010 GB/T 5101-2017 GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 6 | 吸水率 | GB/T 26001-2010 GB/T 5101-2017 GB/T 13544-2011 GB/T 21144-2023 GB/T 4100-2015 | GB/T 2542-2012 GB/T 3810.3-2016 GB/T 4111-2013 |
| 7 | 抗风化性能 | GB/T 5101-2017 GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 8 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

## 4.1 依据标准

GB/T 26001-2010《烧结路面砖》

GB/T 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》

GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

GB/T 21144-2023《混凝土实心砖》

GB/T 5101-2017《烧结普通砖》

GB/T 4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》

GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》

GB/T 3810.2～4-2016《陶瓷砖试验方法》

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

## 4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。