2026年宜兴市食品接触材料产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的食品接触材料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

# 2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。

抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

抽样基数和抽样方法见表1

表1 抽样数量和备样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用塑料自粘保鲜膜（PE） | 3卷×2（如果所抽样品为待分装产品时，每卷膜各抽取2.5m2×2） | 3卷（如果所抽样品为待分装产品时，每卷膜各抽取2.5m2） |
| 2 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） | 30个*2或2.5m2×2 | 30个或2.5m2 |
| 3 | 商品零售包装袋 |  |  |
| 4 | 夹链自封袋 |  |  |
| 5 | 食品接触用特定非复合膜、袋 |  |  |
| 6 | 复合膜、袋 |  |  |
| 7 | 编织袋 | 10个×2 | 10个 |
| 8 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 20个×2 | 20个 |
| 9 | 塑料瓶 |  |  |
| 10 | 塑料瓶坯 |  |  |
| 11 | 塑料饮水口杯 |  |  |
| 12 | 塑料防盗瓶盖 | 50个×2 | 50个 |
| 13 | 组合式防伪瓶盖 |  |  |
| 14 | 食品接触用特定塑料瓶盖 |  |  |
| 15 | 食品接触用特定塑料容器 | 20个×2 | 20个 |
| 16 | 塑料一次性餐饮具 | 50个×2 | 50个 |
| 17 | 饮用吸管 | 100个×2 | 100个 |
| 18 | 食品接触用特定工具及塑料件 | 30个×2 | 30个 |
| 19 | 密胺餐具 | 40个×2 | 40个 |
| 20 | 塑料菜板 | 5个×2 | 5个 |
| 21 | 纸杯 | 40个×2 | 40个 |
| 22 | 纸包装 | 2.5m2×2 | 2.5m2 |
| 23 | 纸容器 | 不少于40个×2 | 不少于40个 |
| 注： （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。 （4）流通领域样品抽样基数为该批次产品实际进货数量（必要时提供进货凭证）。抽取的两份样品分别单独封装，一份由抽样单位购买作为检测样品（提供发票或者收据），一份作为复检备用样品（不购买），封存于被抽样企业。 |  |  |  |

3.检验依据

检验项目见表2、表3。

表2 塑料制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验（仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |

表3 纸制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 3 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 4 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2016 |
| 7 | 总迁移量(PE淋膜层) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |

4.判定规则

# 4.1 依据标准

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

# 4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。