2026年宜兴市紫砂陶制品及紫砂泥料产品

质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的紫砂陶制品及紫砂泥料产品质量监督抽查任务。本细则规定了产品的抽样方法、检验依据、判定规则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1抽样型号或规格

抽取样品为同类别、同型号、同批次的产品。

2.2抽样方法、基数及数量

a）在生产企业抽样时，从生产企业的成品库内随机抽取近期生产的并经企业检验合格（或以任何方式表明合格）的产品，紫砂陶制品同一批次产品抽样基数不少于6件，抽样数量为6件，其中备样3件。 紫砂陶泥料同一批次产品抽样基数不少于30公斤，抽样数量为4公斤，备样2公斤。

b）市场抽样时，紫砂陶制品同一批次产品抽样基数不少于6件，抽样数量为6件，其中备样3件。样品采取无偿提供或买样方式，抽样人员在经销单位购买样品时（购买样品只限于检验样品3件，备样不购买），应索取正规发票或收据。

c）电商平台采样时，抽样数量为同一批次、型号6件，其中3件作为检验样品，3件作为备用样品。

2.3样品处置

a）抽取的样品在抽样现场立即封样，封样单上由抽样人员、受检单位代表分别签字。

b）抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性。

2.4抽样单

a）在生产企业抽取样品时，应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要由企业提供信息的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

b）在市场流通领域抽样时，抽样人员应根据经销单位提供的信息填写抽样单。无法获取的信息栏目，应填写“—”。在检测报告备注中不需要注明价格。样品为购买时应由受检单位在收据上签名（盖章）。

3、检验依据

3.1检验项目

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 4806.4-2016 GB 31604.49-2023 |
| 2 | 镉迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 4806.4-2016 GB 31604.49-2023 |
| 3 | 钡迁移量 | 现行有效的已备案的企业标准 | 参照GB 4806.4-2016 GB 31604.49-2023 |
| 4 | 锰迁移量 | 现行有效的已备案的企业标准 | 参照GB 4806.4-2016 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 钴迁移量 | 现行有效的已备案的企业标准 | 参照GB 4806.4-2016 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 铬迁移量 | 现行有效的已备案的企业标准 | 参照GB 4806.4-2016 GB 31604.49-2023 |
| 7 | 含水率 | 现行有效的已备案的企业标准 | QB/T 2434-2012 |
| 8 | 可塑性指数值 | 现行有效的已备案的企业标准 | QB/T 1322-2010 |
| 9 | 吸水率 | GB/T 10816-2024 | GB/T 3299-2011 |
| 10 | 抗热震性 | GB/T 10816-2024 | GB/T 3298-2022 |
| 注： 此表检验项目直接涉及人体健康、使用安全、环保、能效、关键性能的指标； |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2检验应注意的问题

a）检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，加贴相应标识后入库。

b）铅迁移量、镉迁移量项目检验后，不合格产品的浸泡溶液应保留。

c）紫砂陶泥料中钡迁移量、锰迁移量、钴迁移量、铬迁移量项目检验后，检验结果超出参考值的产品的浸泡溶液应保留。

d）铅迁移量、镉迁移量检验项目依照GB 4806.4-2016，吸水率、抗热震性、含水率、可塑性指数值检验项目依照GB/T 10816-2008（2025年7月1日起执行GB/T 10816-2024）、已备案的企业标准及《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》检验报告格式出具。

e）紫砂陶制品中的钡迁移量、锰迁移量、钴迁移量、铬迁移量项目检验后，目前由于无相关的标准要求，所以以补充报告的形式出具实测报告。

4、判定规则

4.1依据标准

GB/T 10816-2008《紫砂陶器》

GB/T 10816-2024《紫砂陶器》（2025年7月1日起执行）

GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》

GB 31604.34-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB 31604.24-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定》

GB 31604.25-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定》

GB 31604.49-2023《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》

GB/T 3299-2011《日用陶瓷器吸水率测定方法》

GB/T 3298-2022《日用陶瓷器抗热震性测定方法》》

QB/T 1322-2010《陶瓷泥料可塑性指数测定方法》

QB/T 2434-2012《日用陶瓷原料含水率测定方法》

现行有效的已备案的企业标准

产品明示质量承诺

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 不进行复检情况：

a）钡迁移量、锰迁移量、钴迁移量、铬迁移量项目不进行复检；

b）含水率项目不进行复检；

c）可塑性指数项目不进行复检；

d）法律法规规定的其它不复检的情况。