2026年宜兴市陶瓷酒瓶产品质量

监督抽查实施细则

1、 范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的的陶瓷酒瓶产品质量监督抽查。本细则规定了产品的抽样方法、检验依据、判定规则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1 抽样型号或规格

优先抽取与食品接触面有装饰的产品。

2.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场随机抽取近期生产的同一批次、并经企业检验合格（或以任何方式表明合格）的产品。

在企业成品库抽样时，同一批次产品抽样基数不少于500件，从中随机抽取满足相应产品标准规定的产品，样品分成2份，每份32件，1份为检验样，另1份为备用样。

2.3样品处置

抽取的样品在抽样现场立即封样，检验样品和备用样品应分别封样，封样单上由抽样人员、受检单位代表分别签字。

抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性。

抽样人员应将检验样品送达承检单位、备用样品封存于生产企业成品仓库内。

2.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的陶瓷酒瓶产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

3、检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | QB/T 4254-2024 | QB/T 4254-2024 |
| 2 | 吸水率 | QB/T 4254-2024 | GB/T 3299-2011 |
| 3 | 尺寸的允许误差 | QB/T 4254-2024 | GB/T 3301-2023 |
| 4 | 铅溶出量 | QB/T 4254-2024 | GB 31604.34-2016 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉溶出量 | QB/T 4254-2024 | GB 31604.24-2016 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 裂穿与渗漏 | QB/T 4254-2024 | QB/T 4254-2024 |
| 7 | 压力试验 | QB/T 4254-2024 | QB/T 4254-2024 |
| 注： 上表所列检测项目重点涉及人体健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件 ，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

QB/T 4254-2024《陶瓷酒瓶》

GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》

GB 31604.34-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB 31604.24-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定》

GB 31604.49-2023《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》

GB/T 3299-2011《日用陶瓷器吸水率测定方法》

GB/T 3301-2023《日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法》

经备案现行有效的企业标准

产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据 ， 能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不进行复检情况：铅溶出量、镉溶出量项目不合格的不进行复检。法律法规规定的其它不复检的情况。